"Курский завод "Аккумулятор"

БАТАРЕЯ  19НКГ-10Д

Руководство  по эксплуатации

#### ЖЮИК.563521.041 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	3

2 Использование по назначению	8

3 Техническое обслуживание	11

4 Хранение	12

5 Транспортирование	12

6 Утилизация 	12

Приложение А Габаритные и установочные размеры батареи	14

Приложение Б Перечень документов, на которые даны ссылки

в руководстве по эксплуатации	15

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения аккумуляторной батареи 19НКГ-10Д (в дальнейшем именуемой "батарея") и для руководства в работе с ней.

В настоящем РЭ помещены краткие сведения о назначении, устройстве и работе батареи, техническом обслуживании, хранении, транспортировании и утилизации.

К эксплуатации батареи допускается обслуживающий персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по электробезопасности и изучивший эксплуатационную документацию на батарею.

###### 1 Описание  и  работа

1.1 Основные сведения об изделии

Наименование страны-изготовителя	- Россия

Наименование завода-изготовителя	- Общество с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя	- Россия, 305026, Курск, проспект

Ленинского комсомола, 40

Батарея аккумуляторная 19НКГ-10Д, выпускаемая по техническим условиям ЖЮИК.563521.041 ТУ, сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 60285-2002; ЖЮИК.563521.041 ТУ и декларирована на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 60285-2002; 
ГОСТ Р МЭК 62133-2004.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ05.Н32705 выдан органом по сертификации РОСС RU.0001.10АЮ05 Общество с ограниченной ответственностью «Курский центр сертификации» (орган по сертификации продукции и услуг).

Срок действия с 09.12.2010 по 08.12.2013.

Декларация о соответствии № РОСС RU.АЮ05.Д34553 выдана органом по сертификации РОСС RU.0001.10АЮ05 Общество с ограниченной ответственностью «Курский центр сертификации» (орган по сертификации продукции и услуг).

Срок действия с 09.12.2010 по 08.12.2013.

1.2 Назначение изделия

1.2.1 Батарея аккумуляторная 19НКГ-10Д предназначена для питания автоматических систем управления дизель-электрических станций общего и специального назначения в режиме непрерывного подзаряда.

1.2.2 Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации, приведен в приложении Б.

1.2.3 В условном обозначении 6атареи цифры и буквы означают:

- цифры перед буквами – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

- НК - электрохимическая система (никель-кадмиевая);

- Г - 6атарея состоит из герметичных аккумуляторов;

- цифры после букв - номинальная емкость батареи в ампер-часах;

- Д – длительный режим разряда.

Пример записи обозначения батареи при ее заказе и в документации другого изделия:

- для нужд народного хозяйства - "Батарея 19НКГ-10Д  ЖЮИК.563521.041 ТУ";

- для поставок на экспорт - "Батарея 19НКГ-10Д. Экспорт.  ЖЮИК.563521.041 ТУ".

1.3 Технические  характеристики

1.3.1 Основные электрические параметры батареи должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Условное наименование батареи | Номинальная емкость, А·ч | Номинальное напряжение, В |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19НКГ-10Д | 10,0 | 22,8 |  |

1.3.2 Габаритные и установочные размеры и масса батареи должны соответствовать значениям, указанным в приложении А.

1.3.3 На корпусе батареи не должно быть вмятин, отслоений краски и царапин, открывающих металлическую поверхность.

1.3.4 Конструкция крепежных деталей батареи должна исключать возможность самоотвинчивания.

1.3.5 Элементы и узлы конструкции батареи не должны иметь резонансных частот в диапазоне от 10 до 100 Гц.

1.3.6 Заряд батареи проводят при температуре окружающей среды плюс (20(5)°С током 1,0 А в течение 15 ч до напряжения не выше 29,4 В.

1.3.7 Батарея должна обеспечивать работу в режиме постоянного подзаряда током 
(0,100(0,010) А.

Примечание - Допускается эксплуатация батареи при токе подзаряда (0,015(0,005) А.

1.3.8 Сопротивление электрической изоляции батареи должно быть не менее следующих значений:

- при нормальных климатических условиях – 20 МОм;

- при повышенной влажности до 98 % и температуре плюс 35°С – 5 МОм;

- при температуре плюс 50 С – 5 МОм.

1.3.9 Электрическая изоляция батареи должна выдерживать без повреждения при нормальных климатических условиях в течение 1 мин напряжение 500 В.

1.3.10 Режимы разряда при эксплуатации батареи должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2, во всем диапазоне рабочих температур.

Таблица 2

| Режим разряда | Ток разряда, А | Продолжительность разряда | Конечное напряжение, В | Количество разрядов в год | Количество последова-тельных разрядов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (пуска) | 8 14 | 25 с 0,5 с | 21,0 19,5 | 200 200 | 2 2 |
| 2 (незавершенного пуска) | 8 | 50 с | 21,0 | 10 | 2 |
| 3 (аварийный) | 2 | 2 ч | 21,0 | - | 1 |
| 4 (аварийный) | 2 | 1,5 ч | 21,0 | - | 1 |

1.3.11 Батарея должна быть стойкой к воздействию механических и климатических факторов, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Вид ВВФ (внешних воздействующих факторов) | Характеристики ВВФ | Значение характеристики ВВФ |
| --- | --- | --- |
| Синусоидальная вибрация | Ускорение, м/с2 (g) Частота, Гц | 19,6 (2) От 10 до 100 |
| Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) Длительность импульса, мс | 196 (20) 2-50 |
| Акустический шум | Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления, дБ | 50-10000 140 |
| Атмосферное пониженное давление | Рабочее, кПа (мм рт. ст.) Предельное, кПа (мм рт. ст.) | 53,3 (400) 12,0 (90) |
| Повышенная температура окружающей среды | Рабочая, (C Предельная, (C | плюс 50 плюс50 |
| Пониженная температура окружающей среды | Рабочая, (C Предельная, (C | плюс 5 минус 60 |
| Повышенная влажность воздуха | Относительная, % при температуре, (C | 98 35 |

1.3.12 Минимальная наработка батареи в режиме подзаряда должна быть 40000 ч.

1.3.13 Минимальный срок службы батареи должен быть пять лет, при этом в течение первых трех лет батарея должна обеспечивать аварийный режим 3 согласно п. 1.3.10, а в точение последующих лет – режим 4 согласно п.1.3.10.

1.3.14 Минимальный срок сохраняемости батареи должен быть шесть лет, из них пять лет в отапливаемом помещении и один год под навесом.

1.4 Комплектность

1.4.1 В комплект поставки должны входить

- батарея – количество согласно договору;

- руководство по эксплуатации – на каждую батарею;

- формуляр - на каждую батарею.

1.4.2 Количество эксплуатационной документации может уточняться в договоре на поставку.

1.5 Устройство изделия

1.5.1 Устройство батареи

1.5.1.1 Батарея 19НКГ-10Д состоит из 19 последовательно соединенных перемычками никель-кадмиевых аккумуляторов НКГ-10Д, помещенных в металлический корпус с крышкой.

Для обеспечения теплоотвода при работе батареи, стенки корпуса имеют отверстия. Корпус батареи снабжен двумя ручками для ее переноски.

1.5.1.2 Аккумуляторы крепятся в корпусе с помощью горизонтально и вертикально расположенных стяжек.

1.5.1.3 Положительный и отрицательный выводы батареи выведены на две колодки расположенные на передней стенке корпуса батареи, и закрыты откидной крышкой.

1.5.1.4 Колодки имеют по два контактных винта, позволяющих заряжать батарею, подключенную к нагрузке.

1.5.2 Устройство и работа аккумулятора

1.5.2.1 Аккумулятор НКГ-10Д состоит из блока отрицательных и положительных электродов, помещенных в стальной корпус.

Отрицательный вывод аккумулятора выведен на корпус, а положительный на борн, изолированный от корпуса.

Разноименные электроды отделены друг от друга сепаратором.

1.5.2.2 Исходной активной массой положительного электрода является гидрат закиси никеля Ni(OH)2, а отрицательного электрода – гидрат окиси кадмия Cd (OH)2.

1.5.2.3 В качестве электролита применяется раствор едкого калия плотностью 1,29 г/см3 с добавкой едкого лития в количестве 30 г/л.

Электролит находится в порах электродов и в тканевом сепараторе.

В целях снижения внутреннего сопротивления при малом количестве электролита в аккумуляторе применяется плотная сборка.

1.5.2.4 Основные электрохимические процессы, протекающие в герметичном никель-кадмиевом аккумуляторе, выражаются уравнением:

При заряде на положительном электроде наряду с основным процессом образования NiOOН происходит выделение кислорода, увеличивающееся к концу заряда:

1.5.2.5 В целях снижения давления газа в процессе заряда в аккумуляторе применяется  дополнительный кислородный электрод, представляющий собой активированный уголь, который находится в донном пространстве аккумулятора и электрически  соединен через корпус с блоком отрицательных электродов.

Кислород, адсорбирующийся на поверхности угля, переходит в ионы ОН- по следующей электрохимической реакции:

Этот процесс протекает со значительной скоростью, препятствуя росту давления внутри аккумулятора.

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

# 1.6.1 Перечень средств измерения и принадлежностей, необходимых для контроля батареи, согласно таблице 4.

# Таблица 4

| Наименование оборудования и приборов | Класс точности | Обозначение документа | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Электрическое оборудование: 1 Зарядно-разрядное устройство II Контрольно-измерительные приборы: 1 Вольтметр 2 Амперметр | 0,5 0,5 | ГОСТ 8711 ГОСТ 8711 | Любого типа, обеспечивающее требуемые режимы Для измерения напряжения Для измерения величины зарядного и разрядного токов |
| 3 Мегомметр на 500 В | 1,0 | ГОСТ 23706 | Для измерения сопротив-ления изоляции |

Примечание - Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерения и выходные параметры в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

1.6.2 Контрольно-измерительные приборы, применяемые при работе с батареей, должны иметь паспорта и быть поверены в установленном порядке.

1.7 Маркирование, пломбирование и упаковка

1.7.1 Батарея должна иметь маркировку с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя батареи;

- условного обозначения батареи;

- заводского номера батареи;

- знака соответствия при наличии сертификата соответствия.

1.7.2 Батарея, поставляемая на экспорт, должна иметь маркировку с указанием:

- условного обозначения батареи;

- заводского номера батареи;

- надписи "Сделано в России";

- знака соответствия при наличии сертификата соответствия.

1.7.3 Каждый ящик должен маркироваться по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.7.4 На крышке и передней стенке ящика должны быть указаны:

- условное обозначение батареи;

- заводской номер батареи.

1.7.5 Упаковка батареи для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости, указанных в разделе 5 должна соответствовать исполнению  поГОСТ 23216.

1.7.6 Батареи, принятые и опломбированные представителями службы качества (СК), заваренные в полиэтиленовый чехол, устанавливают в ящик.

Вместе с батареей в ящик помешают эксплуатационную документацию (формуляр и РЭ) и упаковочный лист, подписанный лицом, производившим упаковку и представителями СК.

1.7.7 Ящик должен быть опломбирован представителями СК.

2 Использование  по  назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Все работы с батареей должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

2.1.2 К работе с батареей допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и формуляр на батарею.

2.1.3 Все работы, проводимые с батареей, должны фиксироваться в формуляре на батарею. При отсутствии соответствующих записей рекламационные претензии не принимаются.

# 2.1.4 Для предотвращения выхода батареи из строя необходимо соблюдать следующие требования:

- перед зарядом батарея должна быть полностью разряжена;

- при установке батареи на место эксплуатации необходимо соблюдать полярность;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- во избежание несчастного случая прикасаться во время заряда к выводам батареи или любым неизолированным проводам;

- нарушать режимы заряда, разряда и подзаряда.

- применять другие режимы заряда-разряда, не согласованные с предприятием-изготовителем.

ВНИМАНИЕ:

- нарушение режимов эксплуатации может привести к выводу батареи из строя;

- короткое замыкание розеток батареи недопустимо;

- перезаряд батареи недопустим, так как ведет к выходу из строя батареи.

2.2 Подготовка изделия к использованию

# 2.2.1 Батарея поставляется предприятием - изготовителем в разряженном состоянии.

# 2.2.2 При поступлении батареи в эксплуатирующую организацию внешним осмотром убедиться в исправности ящика и целостности пломб на нем.

2.2.3 Снять пломбы, вскрыть ящик, проверить по формуляру комплект поставки.

2.2.4 Извлечь батарею из ящика, снять чехол с батареи и внешним осмотром проверить отсутствие механических повреждений и целостность корпуса батареи.

2.2.5 Проверить соответствие заводского номера батареи номеру, указанному в формуляре.

2.2.6 Измерить сопротивление изоляции батареи мегомметром на 500 В, для чего один конец прибора присоединить к одному из выводов батареи, другой к корпусу батареи.

Сопротивление изоляции батареи при нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм, при повышенной влажности воздуха - не менее 5 МОм, при температуре окружающей среды плюс 50(C – не менее 5 МОм.

2.2.7 Результаты осмотра и измерений при подготовке изделия к использованию занести в раздел формуляра "Учет работы".

2.3 Использование изделия

2.3.1  Приведение в рабочее состояние

2.3.1.1 Приведение батареи в рабочее состояние производится при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды (20(5)(C;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.3.1.2 Измерить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) батареи, для чего подсоединить вольтметр к выводам батареи, соблюдая полярность прибора.

Напряжение разомкнутой цепи батареи должно быть в пределах от 10,0 до 25,0 В.

2.3.1.3 Сообщить батарее циклы в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Номер цикла | Наименование операции | Ток, А | Длительность, ч | Напряжение, В | Емкость, А·ч, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заряд Разряд | 1,0 1,0 | 10 - | - 21,0 | - - |
| 2 | Заряд Разряд | 1,0 1,0 | 10 - | - 21,0 | -10,0 |
| 3 | Заряд | 1,0 | 15 | - | - |

Примечания:

1 Второй цикл является контрольным.

2 Допускается снижение емкости батареи до 8,0 А·ч, если приведение в рабочее состояние производится при температуре окружающей среды от плюс 25 до плюс 35°С.

2.3.1.4 Если напряжения батареи при заряде возрастает, то включение батареи на заряд произведено правильно.

2.3.1.5 Контроль тока при заряде производить в течение 2 ч через каждые 20 мин, а затем через каждый час. Измерение напряжения производить каждые два часа.

2.3.1.6 Измерение напряжения при разряде производить через 1 мин после включения батареи на разряд, и далее, первые 6 ч напряжение измерять через каждый час, затем через каждые 30 мин и в конце разряда - через каждые 5 – 10 мин.

2.3.1.7 Если на контрольном цикле емкость батареи будет не менее, указанной в таблице 5, батарею считают пригодной для эксплуатации.

2.3.8 Результаты измерений при приведение батареи в рабочее состояние занести в раздел формуляра "Учет работы".

2.3.2 Эксплуатация

2.3.2.1 Зарядить батарею током 1,0 А в течение 15 ч до напряжения не выше 29,4 В.

2.3.2.2 Измерить сопротивление изоляции в соответствии с п. 2.2.6.

2.3.2.3 Установить заряженную батарею в изделие. Промежуток времени между окончанием заряда и установкой батареи в изделие не должен превышать трех суток.

2.3.2.4 Если промежуток времени до установки в изделие превышает указанный, то батарею необходимо разрядить током 1,0 А до конечного напряжения 21,0 В и зарядить током 1,0 А в течение 15 ч до напряжения не выше 29,4 В.

2.3.2.5 Включить батарею на постоянный подзаряд током (0,100±0,010) А.

Примечание - Допускается эксплуатация батареи при токе подзаряда (0,015±0,005) А.

2.3.2.6 Режимы разряда при эксплуатации батареи должны соответствать значениям, указанным в таблице 2, во всем диапазоне рабочих температур.

2.3.2.7 После разряда батареи аварийным режимом (режим 3 или 4) необходимо произвести переподготовку батареи следующим образом:

- измерить сопротивление изоляции в соответствии с п. 2.2.6;

- доразрядить батарею током 2,0 А до конечного напряжения 20,0 В;

- зарядить батарею током 1,0 А в течение 12 ч.

2.3.2.8 Результаты измерений при эксплуатации батареи занести в раздел формуляра "Учет работы".

3 Техническое  обслуживание

3.1 Техническое обслуживание батареи проводится через каждые три года эксплуатации и является одной из основных мер по поддержке батареи в постоянной готовности.

3.2 Техническое обслуживание проводить в следующей последовательности:

- проверить наличие и состояние эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, формуляр);

- положить под ноги изоляционный коврик и повесить предупреждающие плакаты;

- отключить батарею с режима постоянного подзаряда и изъять ее из изделия;

- протереть корпус, крышку, вывода и место установки батареи ветошью, смоченной бензином;

- внешним осмотром проверить отсутствие вмятин и повреждений;

- проверить сопротивление изоляции батареи в соответствии с п. 2.2.6;

- разрядить батарею током 2,0 А до конечного напряжения 21,0 В.

Емкость батареи должна быть не менее 4,0 А·ч.

Если при разряде батарея имела емкость менее 4,0 А·ч, то ей необходимо сообщить цикл:

- заряд током 1,0 А в течение 12 ч;

- разряд током 2,0 А до конечного напряжения 21,0 В.

Если батарея, при повторном разряде, отдает емкость менее 4,0 А·ч, то ее заменяют другой.

и) зарядить батарею током 1,0 А в течение 12 ч;

к) подключить батарею в режим постоянного подзаряда.

3.3 Результаты измерений занести в раздел формуляра "Учет работы".

4 Хранение

4.1 Батарея должна храниться в разряженном состоянии в упаковке предприятия - изготовителя или в составе основного изделия.

4.2 Условия хранения по группе I (Л) ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 30(C.

4.3 Допускается кратковременное хранение (продолжительностью не более одного года) под навесом при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50(C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25(C.

5 Транспортирование

5.1 Транспортирование батареи производится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, на любые расстояния в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

5.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - группа С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов - группа 2 (С) по ГОСТ 15150, но при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50(C.

5.3 Батарея должна транспортироваться в упаковке предприятия – изготовителя в разряженном состоянии.

5.4 При транспортировании ящик с батареей должны быть предохранены от падения, резких толчков, атмосферных осадков и прямого воздействия солнечных лучей.

6 Утилизация

6.1 Батареи, выработавшие гарантийный срок службы и непригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат утилизации.

6.2 Батареи в неразобранном виде должны направляться на предприятие-изготовитель или специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку, в установленном порядке с соблюдением требований руководства по эксплуатации по безопасности и утилизации.

6.3 В состав активной массы положительного и отрицательного электродов входят соединения никеля и кадмия, которые могут выделяться при хранении отработанных аккумуляторов, батарей с разрушенным корпусом или при их переработке Степень действия этих вредных веществ на организм человека, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Характер действия на организм человека | Пути проникновения | Класс опасности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель и его оксиды | Пыль оказывает токсическое действие, вызывая нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления, вызывает аллергические заболевания кожи. Соли оказывают токсическое действие: поражение кожи («никелевая экзема», «никелевая чесотка») | Органы дыхания, кожный покров | 1 | 0,05 |
| Кадмий и его неорганические соединения | Пыль, оксид вызывают поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | 1 | 0,05 |

Лом и отходы по физическим признакам относятся к классу А ГОСТ 1639.

6.4 Изделия должны храниться в специальных помещениях или огороженных площадках в неразобранном виде.

6.5 Транспортирование изделий производится любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ  И  УСТАНОВОЧНЫЕ  РАЗМЕРЫ  БАТАРЕИ

Масса батареи 15,0 кг, не более

Рисунок А.1

Приложение  Б

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  НА  КОТОРЫЕ  ДАНЫ  ССЫЛКИ  В  РУКОВОДСТВЕ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие техничес-кие условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ЖЮИК.563521.041 ТУ | Батарея 19НКГ-10Д. Технические условия |