Аккумуляторы и батареи щелочные

никель-железные серии ВНЖ и никель-кадмиевые серии KL

Для питания электрооборудования магистральных

пассажирских вагонов в условиях частичного разряда-подзаряда.

Условные обозначения:

В      - область применения (вагонные);

НЖ  - электрохимическая система (никель-железная);

К      - открытые никель-кадмиевые призматические;

250, 300, 325, 350, 375, 400  - номинальная емкость (C5), А(ч;

## L      -  длительный режим работы;

М     -  модернизированный аккумулятор;

Р       -  аккумулятор  в пластмассовом баке;

Н      – высокий;

У      -  климатическое исполнение;

2       -  категория размещения по ГОСТ15150-69;

цифры перед буквами - количество последовательно соединенных   аккумуляторов в батарее.

Диапазон предельных температур окружающей среды от минус 40(C до плюс 40(C в условиях эксплуатации по группе М25 ГОСТ 17516.1-90

## Конструкция

Аккумулятор состоит из блока положительных и отрицательных электродов, изолированных друг от друга сепаратором. Положительные и отрицательные электроды состоят из ламелей, в которые входят соответственно положительная никелевая электродная масса и отрицательная железная или кадмиевая масса.

Блок электродов помещен в бак прямоугольной формы. Аккумуляторы ВНЖ-300М-У2 и ВНЖ-350-У2 изготавливаются в металлических баках с резиновым чехлом или в пластмассовых баках, аккумуляторы типа KL - в металлических баках с полимерной изоляцией и надетыми пластмассовыми поддоном и крышкой, или  в пластмассовых баках.

Одноименные электроды блока приварены к борну с мостиком. Борны изолированы от крышки бака электроизоляционными шайбами. Аккумулятор снабжен вентиляционно-защитным устройством (горловиной с крышкой для аккумулятора в металлическом баке или пробкой для аккумулятора в пластмассовом баке), обеспечивающим свободный выход газов, не допускающим выплескивание электролита из аккумуляторов при эксплуатации и предохраняющим от попадания посторонних предметов.

##### Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов при температуре окружающей среды (20±5)° с полимерной изоляцией и в пластмассовых баках должно быть не менее 10  МОм, с изоляцией в резиновом чехле -  не менее 1,5  МОм.

В качестве электролита в аккумуляторах применяется водный раствор едкого кали плотностью 1,19-1,21 г/cм3, с добавкой (20(1) г/л гидроокиси лития. При пониженной температуре окружающей среды до минус 40(C применяется водный раствор едкого кали плотностью 1,26-1,28 г/cм3.

### Технические характеристики

Продолжительность разряда постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В при температуре окружающей среды плюс (20(5)(C должна быть не менее 5ч. Номинальная емкость достигается не позднее 5 цикла для аккумуляторов типа KL и не позднее 21 цикла для аккумуляторов типа ВНЖ (0,8С5 достигается на 6 цикле).

Продолжительность разряда током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В:

а) при температуре окружающей среды минус (20(2)(C – не менее 3ч;

б) при пониженной температуре окружающей среды минус (40(2)(C до 0,8В – не менее 1,5ч;

г) при повышенной температуре окружающей среды (40(2)(C – не менее 5ч;

д) после 28 суток хранения в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C – не менее 1ч для аккумуляторов типа ВНЖ и не менее 4ч для аккумуляторов типа KL.

Аккумуляторы допускают разряд при температуре окружающей среды плюс (20(5)(C максимальным током 120А до конечного напряжения не менее 1,0В в течение 1ч.

Наработка в режиме циклирования - не менее 1000 циклов.

Таблица 1

| Тип изделия | Нормативно-технический документ | Номинальная емкость, А.ч | Номинальное напряжение, В* | Габаритные размеры, мм, длина (L), ширина (B), высота (H) | Масса, кг, не более без электролита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с электролитом |
| KL250P-У2 | 05743834-3482-004-2000ТУ | 250 | 1,2 | 132х169х368 | 9,4/14,0 |
| 40KL250P-У2 |  |  | 47,0 | - | 461/645 |
| 84KL250P-У2 |  |  | 99,0 | - | 820/1206 |
| 90KL250P-У2 |  |  | 106,0 | - | 861/1275 |
| KL300-У2 |  | 300 | 1,2 | 132х169х415 | 13,0/19,0 |
| 40KL300-У2 |  |  | 47,0 | - | 605/845 |
| 84KL300-У2 |  |  | 99,0 | - | 1122/1626 |
| 90KL300-У2 |  |  | 106,0 | - | 1185/1725 |
| KL300P-У2 |  |  | 1,2 | 132х169х400 | 11,0/17,0 |
| 40KL300P-У2 |  |  | 47,0 | - | 525/765 |
| 84KL300P-У2 |  |  | 99,0 | - | 954/1458 |
| 90KL300P-У2 |  |  | 106,0 | - | 1005/1545 |
| KL300PН-У2 |  |  | 1,2 | 132х169х490 | 11,6/18,0 |
| 40KL300PН-У2 |  |  | 47,0 | - | 549/805 |
| 84KL300PН-У2 |  |  | 99,0 | - | 975/1512 |
| 90KL300PН-У2 |  |  | 106,0 | - | 1059/1635 |
| KL325Р-У2 |  | 325 | 1,2 | 132х169х400 | 13,5/19,5 |
| 40KL325Р-У2 |  |  | 47,0 | - | 625/865 |
| 84KL325Р-У2 |  |  | 99,0 | - | 1164/1668 |
| 90KL325Р-У2 |  |  | 106,0 | - | 1230/1770 |
| KL350-У2 |  | 350 | 1,2 | 132х169х415 | 14,0/20,0 |
| 40KL350-У2 |  |  | 47,0 | - | 645/885 |
| 84KL350-У2 |  |  | 99,0 | - | 1206/1710 |
| 90KL350-У2 |  |  | 106,0 | - | 1275/1815 |
| KL350P-У2 |  |  | 1,2 | 132х169х400 | 12,0/18,0 |
| 40KL350P-У2 |  |  | 47,0 | - | 565/805 |
| 84KL350P-У2 |  |  | 99,0 | - | 1038/1542 |
| 90KL350P-У2 |  |  | 106,0 | - | 1095/1635 |
| KL375P-У2 |  | 375 | 1,2 | 132х169х400 | 12,5/18,5 |
| 40KL375P-У2 |  |  | 47,0 | - | 585/825 |
| 84KL375P-У2 |  |  | 99,0 | - | 1080/1584 |
| 90KL375P-У2 |  |  | 106,0 | - | 1140/1680 |
| KL400P-У2 |  | 400 | 1,2 | 132х169х400 | 15/21 |
| 40KL400P-У2 |  |  | 47,0 | - | 685/925 |
| 84KL400P-У2 |  |  | 99,0 | - | 1290/1794 |
| 90KL400P-У2 |  |  | 106,0 | - | 1365/1905 |
| ВНЖ-300М-У2 |  | 300 | 1,2 | 132х169х400 | 10,5/16,0 |
| 40ВНЖ-300М-У2 |  |  | 47,0 | - | 505/725 |
| ВНЖ-350-У2 |  | 350 | 1,2 | 132х169х400 | 12,0/18,0 |

* напряжение батарей указано с учетом падения напряжения в перемычках не более 2%.

| Гарантии изготовителя | Габариты аккумуляторов |
| --- | --- |
| Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей с момента изготовления: - для серии ВНЖ - 3,5 года; - для серии KL - 1,5 года. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - не менее 2 лет с момента ввода их в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей, поставляемых на экспорт: - не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента проследования через Государственную границу. |  |