Аккумуляторы и батареи щелочные

никель-кадмиевые открытые призматические

НК-13, НК-13П, 5НК-13

Область применения

Никель-кадмиевые щелочные аккумуляторы НК-13 и НК-13П длительного режима разряда могут использоваться в виде одиночных элементов или в составе батарей, состоящих из несколько последовательно включенных аккумуляторов, в качестве источников  питания в системах освещения, радиосвязи, в автономных системах энергоснабжения.

Конструкция аккумуляторов

Аккумуляторы выполнены в форме прямоугольной призмы. Аккумуляторы состоят из блоков положительных и отрицательных электродов, разделенных сепарацией. Блоки помещены в пластмассовый (для НК-13П) или металлический корпус с горловиной, закрывающейся пробкой с клапаном. Токоотвод осуществляется через борны. Электролитом служит раствор гидроокиси калия с добавлением гидроокиси лития. Плотность и состав электролита зависит от условий эксплуатации.

Основные достоинства:

- просты в обслуживании;

- конструкция аккумулятора обеспечивает устойчивость к воздействию механических нагрузок;

- работоспособны при значениях температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 400С;

- могут эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда при стабилизированном напряжении с периодическими разрядами;

- полный средний ресурс составляет 1000 циклов.

Технические характеристики

Таблица 1

| Основные технические характеристики | НК-13 | НК-13П | 5НК-13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение технических условий | ТУ16-90 ИЛВЕ.563330.001 ТУ |
| Номинальная емкость, А.ч. | 13 |
| Номинальное напряжение, В | 1,2 | 1,2 | 6,0 |
| Габаритные размеры, Длина (L)xШирина(B)xВысота(H), мм | 34х83х126 | 34х83х126 | 92х192х131 |
| Масса, (без электролита/с электролитом) кг | 0,6/0,75 | 0,4/0,55 | 3,2/4,0 |
| Режим заряда: |  |  |  |
| ток, А | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| продолжительность, ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Режим разряда: |  |  |  |
| ток, А | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| продолжительность, ч | 10 | 10 | 10 |
| конечное напряжение, В | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии, А.ч. | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5 | 5 | 5 |