Аккумуляторы и батареи щелочные тяговые

никель–железные  серии ТНЖ и  никель-кадмиевые серии ТНК

Для питания электродвигателей машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта.

Условные обозначения:

Т 		- область применения (тяговые);

НЖ, НК	- электрохимическая система

(никель-железная, никель-кадмиевая);

В		- высокий вариант;

М		- модернизированный

П		- пластмассовый корпус

У, Т		- климатическое исполнение;

2		- категория размещения по ГОСТ15150-69;

цифры перед буквами - количество последовательно соединенных

аккумуляторов в батарее;

цифры после букв - номинальная емкость  (С5), А.ч.

Диапазон предельных температур окружающей среды от  минус 20(C до плюс 40(C (для ТНК-950-У2 и батарей на его основе - от минус 40(C до плюс 45(C) в условиях эксплуатации по группе М28  ГОСТ17516.1-90.

Конструкция

Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из ламельных положительных и отрицательных железных или кадмиевых электродов, изолированных друг от друга сепараторами, обеспечивающими стабильный  межэлектродный зазор и свободную циркуляцию электролита.

Блок электродов помещен в  металлический или  пластмассовый бак. В случае изготовления аккумулятора в металлическом баке на аккумулятор надет изоляционный резиновый чехол или нанесено электроизоляционное щелочестойкое покрытие и надеты полиэтиленовые поддон и крышка, или на стальном баке имеется гуммированное покрытие (ТНК-950-Т2, ТНК-950-У2).

Одноименные электроды блока приварены к токосъемникам, которые имеют выводы через крышку аккумулятора в виде борнов. Борны от крышки изолированы электроизоляционными шайбами.

Для заливки электролита на крышке аккумулятора имеется горловина закрытая пробкой (крышкой), которая обеспечивает свободный выход газов и не допускает выплескивание электролита из аккумуляторов при эксплуатации и предохраняет от попадания посторонних предметов.

В качестве электролита в аккумуляторах применяется водный раствор едкого кали (натра). Плотность и состав электролита зависят от условий эксплуатации.

Аккумуляторы выпускаются по техническим условиям в разряженном состоянии.

Технические характеристики

Продолжительность разряда постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В при температуре окружающей среды плюс (20(5)(C должна быть не менее 5 ч. Номинальная емкость достигается не позднее 5 цикла для аккумуляторов типа ТНК и не позднее 21 цикла для аккумуляторов типа ТНЖ. (0,8С5 достигается на 6 цикле).

Продолжительность разряда током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В:

а) при температуре окружающей среды минус (20(2)(C – не менее 2 ч для аккумуляторов типа ТНЖ и не менее 3 ч для ТНК-950-У2;

б) при температуре окружающей среды (40(2)(C – не менее 5ч для аккумуляторов типа ТНЖ и не менее 3,5ч для аккумуляторов типа ТНК;

в) после 28 суток хранения в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C – не менее 1 ч для аккумуляторов типа ТНЖ и не менее 4ч для аккумуляторов типа ТНК.

Наработка в режиме циклирования  - не менее 1000 циклов.

Аккумуляторы поставляются россыпью с комплектом запасных частей (перемычки, поддоны, крышки, чехлы) и соединяются потребителем в батарею последовательно между собой в электрическую цепь при помощи перемычек согласно схемам, указанным в технических условиях.

Таблица 1

| Тип изделия | Нормативно-технический документ | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В* | Габаритные размеры, мм, длина, L ширина, B высота, H | Масса, кг, не более, без электролита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с электролитом |
| ТНЖ-250М-У2 | ЖЮИК.563337.012ТУ | 250 | 1,2 | 131х169х368 | 12,0/16,5 |
| 22ТНЖ-250М-У2 |  |  | 25,9 | - | 280/380 |
| 28ТНЖ-250М-У2 |  |  | 32,9 | - | 340/465 |
| 30ТНЖ-250М-У2 |  |  | 35,3 | - | 365/500 |
| ТНЖ-300-У2 |  | 300 | 1,2 | 95х167х490 | 13,0/18,0 |
| 36ТНЖ-300-У2 |  |  | 42,3 | - | 470/650 |
| 40ТНЖ-300-У2 |  |  | 47,0 | - | 530/720 |
| ТНЖ-300ВМ-У2 |  | 300 | 1,2 | 95х167х561 | 14,5/19,5 |
| 34ТНЖ-300ВМ-У2 |  |  | 40,0 | - | 500/665 |
| 36ТНЖ-300ВМ-У2 |  |  | 42,3 | - | 540/710 |
| ТНЖ-320-У2 |  | 320 | 1,2 | 95х167х490 | 13,0/17,0 |
| 27ТНЖ-320-У2 |  |  | 31,8 | - | 360/475 |
| ТНЖ-350М-У2 |  | 350 | 1,2 | 131х169х368 | 13,0/17,5 |
| 22ТНЖ-350М-У2 |  |  | 25,9 | - | 315/405 |
| 28ТНЖ-350М-У2 |  |  | 32,9 | - | 400/500 |
| 30ТНЖ-350М-У2 |  |  | 35,3 | - | 410/540 |
| ТНЖ-400М-У2 |  | 400 | 1,2 | 131х169х490 | 17,0/23,0 |
| 40ТНЖ-400М-У2 |  |  | 47,0 | - | 700/930 |
| ТНЖ-450-У2 |  | 450 | 1,2 | 131х169х490 | 18,0/24,0 |
| 36ТНЖ-450-У2 |  |  | 42,3 | - | 700/900 |
| 40ТНЖ-450-У2 |  |  | 47,0 | - | 730/970 |
| ТНЖ-500-У2 |  | 500 | 1,2 | 131х169х525 | 18,5/24,0 |
| 40ТНЖ-500-У2 |  |  | 47,0 | - | 750/970 |
| ТНЖ-525-У2 |  | 525 | 1,2 | 155х167х561 | 23,0/30,0 |
| 24ТНЖ-525-У2 |  |  | 28,2 | - | 560/732 |
| ТНЖ-600-У2 |  | 600 | 1,2 | 155х167х561 | 23,0/30,0 |
| 24ТНЖ-600-У2 |  |  | 28,2 | - | 560/732 |
| 36ТНЖ-600-У2 |  |  | 42,3 | - | 840/1090 |
| 40ТНЖ-600-У2 |  |  | 47,0 | - | 927/1207 |
| ТНЖ-950-У2 | ТУ16-529.974-75 ТУ16-529.973-75 | 950 | 1,2 | 195х173х790 | 44,0/65,0 |
| 36ТНЖ-950-У2 |  |  | 42,3 | - | 1590/1986 |
| ТНК-300ВМ-Т2 | ТУ16-529.980-75 | 300 | 1,2 | 95х167х561 | 14,0/18,0 |
| 34ТНК-300ВМ-Т2 |  |  | 40,0 | - | 490/630 |
| 36ТНК-300ВМ-Т2 |  |  | 42,3 | - | 515/650 |
| ТНК-300ВМП-Т2 |  |  | 1,2 | 5х167х561 | 13,9/17,0 |
| 34ТНК-300ВМП-Т2 |  |  | 40,0 | - | 490/630 |
| 36ТНК-300ВМП-Т2 |  |  | 42,3 | - | 515/650 |
| ТНК-350В-У2 |  | 350 | 1,2 | 95х167х561 | 14,5/18,5 |
| 66ТНК-350В-У2 |  |  | 77,6 | - | 970/1235 |
| ТНК-350ВП-У2 |  |  | 1,2 | 95х167х561 | 13,5/17,5 |
| 66ТНК-350ВП-У2 |  |  | 77,6 | - | 970/1235 |
| ТНК-525-Т2 | ТУ16-529.980-75 | 525 | 1,2 | 152х167х561 | 23,4/30,0 |
| 24ТНК-525-Т2 |  |  | 28,2 | - | 575/730 |
| ТНК-950-У2 | ТУ16-529.945-75 (ИКШЖ.563337.044ТУ) | 950 | 1,2 | 195х173х810 | 44,0/55,0 |
| 35ТНК-950-У2 |  |  | 41,2 | - | 1550/1940 |
| 55ТНК-950-У2 |  |  | 64,7 | - | 2440/3050 |
| ТНК-950-Т2 | ТУ16-529.980-75 | 950 | 1,2 | 195х173х810 | 44,0/55,0 |
| 36ТНК-950-Т2 |  |  | 42,3 | - | 1595/1990 |

*Электрическое напряжение батарей указано с учетом падения напряжения в перемычках не более 2%.

| Гарантии изготовителя | Габариты аккумуляторов |
| --- | --- |
| Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей - не менее 2 лет (серия ТНЖ) и не менее 3,5 лет (серия ТНК) с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - для серии ТНЖ - 1 год (1,5 года – в составе оборудования двойного назначения); - для серии ТНК - 1,5 года (для ТНК-950-У2 и батарей на его основе– 5 лет) |  |