Аккумуляторы и батареи

никель-железные серии ТНЖШ и FLM,

никель-кадмиевые серии ТНКШ и KL

Для питания электродвигателей рудничных электровозов.

Условные обозначения:

Т 	       - область применения (тяговые);

НЖ, F, НК,    - электрохимическая система

(НЖ, F - никель-железная, НК, – никель-кадмиевая);

Ш 	       - назначение (шахтные);

М 	       - модернизированный;

К                - открытые никель-кадмиевые призматические;

L                 - режим разряда (длительный);

В 	       - высокий вариант;

У, Т	       - климатическое исполнение;

5	       - категория размещения по ГОСТ15150-69;

цифры после букв - номинальная емкость (С5), А.ч.;

Диапазон предельных температур окружающей среды от  минус 20(C  до плюс 40(C для АКБ серии ТНЖШ и FLM и от  минус 20(C  до плюс 45(C для АКБ серии ТНКШ и KL, в условиях эксплуатации по группе М26 ГОСТ17516.1-90.

# Конструкция

Аккумулятор состоит из блока положительных и отрицательных электродов, изолированных друг от друга сепараторами. Положительные и отрицательные электроды состоят из ламелей, в которые входят соответственно положительная оксидно-никелевая электродная масса и отрицательная железная или кадмиевая масса.

Блок электродов помещен в стальной бак. На аккумулятор нанесено полимерное электроизоляционное щелочестойкое покрытие и надеты полиэтиленовые поддон и крышка. Для эксплуатации аккумуляторов ТНЖШ-350ВМ-У5 допускается выпуск в резиновом чехле. Электрическое сопротивление аккумуляторов с полимерной изоляцией должно быть не менее 10МОм, а с изоляцией в резиновом чехле - не менее 1,5МОм.

Одноименные электроды блока приварены к токосъемникам, которые имеют выводы через крышку аккумулятора в виде борнов. Борны от крышки изолированы электроизоляционными шайбами. Четыре борна аккумулятора выполнены в виде стальных стержней конической формы М10-6g.

Аккумулятор снабжен пробкой, которая обеспечивает свободный выход газов и не допускает выплескивание электролита из аккумуляторов при эксплуатации и предохраняет от попадания посторонних предметов.

В качестве электролита в аккумуляторах применяют раствор едкого натра или едкого кали.

Технические характеристики

Продолжительность разряда аккумуляторов постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В спустя 28 суток хранения в полностью заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C не менее 1ч для аккумуляторов типа ТНЖШ и не менее 4 ч для аккумуляторов типа KL и ТНКШ.

Аккумуляторы типа ТНЖШ выдерживают длительный заряд (перезаряд) постоянным током 0,25С5А в течение 10ч при температуре окружающей среды (20(5)(C, продолжительность разряда должна быть не менее 1ч.

Таблица 1

| Тип изделия | Нормативно-технический документ | Наработка аккумулято-ров, цикл, не менее | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В* | Габаритные размеры, мм длина, L ширина, B высота, H | Масса, кг, не более без электролита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с электролитом |
| ТНЖШ-350М-У5 | ИЛТГ.563337.099ТУ | 1000 | 350 | 1,2 | 132х169х460 | 15,0/20,0 |
| 36ТНЖШ-350М-У5 |  |  |  | 42,3 | - | 560/750 |
| 66ТНЖШ-350М-У5 |  |  |  | 77,6 | - | 1000/1350 |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 |  |  |  | 1,2 | 155х169х527 | 19,0/27,0 |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 1860/2620 |
| 112ТНЖШ-350ВМ-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2156/3050 |
| ТНЖШ-400-У5 |  |  | 400 | 1,2 | 132х169х510 | 18,0/24,0 |
| 84ТНЖШ-400-У5 |  |  |  | 99,0 | - | 1540/2052 |
| 96ТНЖШ-400-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 1750/2330 |
| ТНЖШ-400М-У5 |  |  |  | 1,2 | 155х169х460 | 17,0/23,0 |
| 36ТНЖШ-400М-У5 |  |  |  | 42,3 | - | 640/850 |
| 66ТНЖШ-400М-У5 |  |  |  | 77,6 | - | 1135/1530 |
| 84ТНЖШ-400М-У5 |  |  |  | 99,0 | - | 1455/1960 |
| 96ТНЖШ-400М-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 1655/2230 |
| ТНЖШ-450-У5 |  |  | 450 | 1,2 | 155х169х510 | 18,0/24,0 |
| 84ТНЖШ-450-У5 |  |  |  | 99,0 | - | 1540/2052 |
| 96ТНЖШ-450-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 1750/2330 |
| ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  | 1,2 | 132х169х586 | 19,0/25,0 |
| 90ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  | 106,2 | - | 1730/2270 |
| 102ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  | 120,0 | - | 1950/2565 |
| 112ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2145/2815 |
| 126ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  | 148,2 | - | 2420/3175 |
| 128ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  | 150,5 | - | 2455/3225 |
| ТНЖШ-500М-У5 |  |  | 500 | 1,2 | 155х169х538 | 20,5/28,5 |
| 96ТНЖШ-500М-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 1980/2760 |
| 112ТНЖШ-500М-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2310/3220 |
| ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  | 1,2 | 132х169х586 | 19,5/26,5 |
| 90ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  | 106,0 | - | 1780/2405 |
| 102ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  | 120,0 | - | 2000/2720 |
| 112ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2200/2986 |
| 126ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  | 148,2 | - | 2480/3363 |
| 128ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  | 150,5 | - | 2520/3415 |
| ТНЖШ-550-У5 |  |  | 550 | 1,2 | 155х169х586 | 22,0/29,0 |
| 90ТНЖШ-550-У5 |  |  |  | 106,0 | - | 2000/2630 |
| 96ТНЖШ-550-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 2130/2810 |
| 102ТНЖШ-550-У5 |  |  |  | 120,0 | - | 2255/2970 |
| 112ТНЖШ-550-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2490/3270 |
| 126ТНЖШ-550-У5 |  |  |  | 148,2 | - | 2795/3680 |
| 128ТНЖШ-550-У5 |  |  |  | 150,5 | - | 2840/3735 |
| ТНЖШ-550В-У5 |  |  |  | 1,2 | 132х169х675 | 21,5/28,5 |
| 112ТНЖШ-550В-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2425/3210 |
| 161ТНЖШ-550В-У5 |  |  |  | 189,3 | - | 3528/4607 |
| FLM-350-У5 | ЖЮИК.563337.021ТУ |  | 350 | 1,2 | 132х169х460 | 15,0/20,0 |
| FLM-350Н-У5 |  |  |  |  | 155х169х527 | 19,0/27,0 |
| FLM-400-У5 |  |  | 400 |  | 155х169х460 | 17,0/23,0 |
| FLM-400Н-У5 |  |  |  |  | 132х169х510 | 18,0/24,0 |
| FLM-450-У5 |  |  | 450 |  | 155х169х510 | 18,0/24,0 |
| FLM-450Н-У5 |  |  |  |  | 132х169х586 | 19,0/25,0 |
| FLM-500-У5 |  |  | 500 |  | 155х169х538 | 20,5/28,5 |
| FLM-500Н-У5 |  |  |  |  | 132х169х586 | 19,5/26,5 |
| FLM-550-У5 |  |  | 550 |  | 155х169х586 | 22,0/29,0 |
| FLM-550Н-У5 |  |  |  |  | 132х169х675 | 21,5/28,5 |
| KL-350-У5 | ИЛТГ.563337.100ТУ |  | 350 | 1,2 | 155х169х527 | 15,0/23,0 |
| 96КL-350-У5 |  |  |  | 113,0 | - | 1450/2216 |
| 112KL-350-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 1690/2585 |
| KL-350-Т5 |  |  |  | 1,2 | 155х169х527 | 15,0/23,0 |
| 96KL-350-Т5 |  |  |  | 113,0 | - | 1450/2216 |
| 112KL-350-Т5 |  |  |  | 132,0 | - | 1690/2585 |
| KL-400-У5 |  |  | 400 | 1,2 | 132х169х510 | 16,0/22,0 |
| 88KL-400-У5 |  |  |  | 103,5 | - | 1420/1950 |
| 106KL-400-У5 |  |  |  | 124,6 | - | 1715/2340 |
| ТНКШ-550-У5 | ТУ16-563.017-84 (ИКШЖ.563337.016ТУ) | 500 | 550 | 1,2 | 132х167х675 | 21,0/28,0 |
| 112ТНКШ-550-У5 |  |  |  | 132,0 | - | 2395/3147 |
| 161ТНКШ-550-У5 |  |  |  | 189,3 | - | 3447/4526 |

*Электрическое напряжение батарей указано с учетом падения напряжения в перемычках не более 2%.

Аккумуляторы поставляются россыпью с комплектом запасных частей (перемычки, поддоны, крышки, чехлы) и соединяются потребителем в батарею последовательно между собой в электрическую цепь при помощи перемычек согласно схемам, указанным в технических условиях.

| Гарантии изготовителя | Габариты аккумулятора |
| --- | --- |
| Гарантийный срок хранения аккумуляторов: - для серии ТНЖШ и FLM - 2 года с момента изготовления; - для серии KL и ТНКШ - 3,5 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов – 1 год с момента ввода их в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов, поставляемых на экспорт – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента проследования через Государственную границу. |  |