Аккумулятор и батарея щелочные

никель-железные ТПНЖ-550М-У2 и 46ТПНЖ-550М-У2

Аккумулятор и батарея предназначены для работы в стартерном режиме

для запуска дизеля тепловоза, а также для питания цепей управления,

освещения и вспомогательных нагрузок при неработающем дизеле.

Условные обозначения:

цифры перед буквами – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

ТП  - область применения (тепловозы);

НЖ  - электрохимическая система (никель – железная);

цифра после букв - номинальная емкость  (С5), А.ч.;

М - модернизированный;

У - климатическое исполнение;

2 - категория размещения по ГОСТ15150-69.

Конструкция аккумуляторов

Аккумулятор состоит из положительных и отрицательных электродов, уложенных поочередно в блок и  изолированных друг от друга сепаратором из гофрированного и перфорированного винипласта. Блок электродов помещен в стальной бак. Для защиты от коррозии бак покрыт щелочестойким лакокрасочным материалом.

С целью обеспечения электрической изоляции аккумуляторов друг от друга и от батарейного ящика на каждый аккумулятор надет чехол.

Электрическое сопротивление изоляции аккумулятора должно быть не менее 1,5 МОм.

Положительные и отрицательные электроды состоят из ламелей, соединенных между собой в замок и укрепленных с обеих сторон стальными ребрами. К ребрам приварены контактные планки.	Электроды через контактные планки соединяются между собой с помощью шпильки, промежуточных колец и стягивающих гаек.

Каждый аккумулятор имеет по четыре борна, которые выведены через отверстия крышки бака и изолированы от нее пластмассовыми кольцами, втулками и резиновыми кольцами, которые собраны в герметичный узел, препятствующий вытеканию электролита из аккумулятора.

В качестве электролита в аккумуляторах применяют водный раствор едкого калия с добавкой (20+1) г/л гидрата окиси лития.

Технические  характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Тип изделия | Нормативно- технический документ | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В | Масса без электролита с электролитом, кг | Габаритные размеры, мм LхВхН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПНЖ-550М-У2 | ИЛТГ.563337.094ТУ | 550 | 1,2 | 35,0/50,0 | 195х251х484 |
| 46ТПНЖ-550М-У2 |  |  | 54,1 | 1625/2330 | - |

Таблица 2

| Наименование аккумулятора | Нормальный режим | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Режим заряда | Режим разряда | Стартерный режим |
|  | 6-часовой | 5-часовой | Начальный разряд | I ступень (толчковый разряд) | II ступень (установленный разряд) |
|  | Ток, А | Емкость А.ч, не менее | Ток, А | Конечное напряжение В, не менее | Ток, А | Время, с | Ток, А | Время разряда, с | Конечное напряжение В, не менее | Ток, А | Время разряда, с | Конечное напряжение В, не менее |
| ТПНЖ-550М-У2 | 150+5 | 900+25 | 110+3 | 1,0 | 150+5 | 90+2 | 2200+66 | 1,0 | 0,6 | 900+25 | 15+1 | 1,0 |
| 46ТПНЖ-550М-У2 | 150+5 | 900+25 | 110+3 | 45,0 | 150+5 | 90+2 | 2200+66 | 1,0 | 25 | 900+25 | 15+1 | 45,0 |

Примечание – Напряжение батареи в таблицах 1 и 2 указано с учетом падения напряжения в перемычках, которое составляет не более 2%.

Номинальная емкость аккумулятора (батареи) при 5-часовом режиме разряда током 
0,2С5А и температуре окружающей среды (20+5)0С должна быть достигнута не позднее 
6 цикла.

Заряженный аккумулятор (батарея) должны выдерживать 15 условных запусков стартерным режимом разряда токами I и II ступеней с интервалом между ними 1-2 мин.

Емкость аккумулятора (батареи) после хранения в заряженном состоянии в течение 
30 суток при температуре окружающей среды (20+5)0С и разряженных током (110+3) А должна быть не менее 82,0А.ч.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей - 2,5 года с момента их изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей - 3 года с момента ввода их в эксплуатацию (по режиму запуска дизеля) и 3,5 года – в составе оборудования двойного назначения.