Мотоциклетные аккумуляторные батареи «TYUMEN BATTERY» находят своё применение не только на мотоциклах, но и на мопедах, скутерах, снегоходах, водных мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, для которых необходимы компактные и прочные аккумуляторы с высокой стартовой мощностью. Аккумуляторные батареи для мототехники, выпускаемые по маркой «TYUMEN BATTERY» имеют полюсные вывода как под болтовое соединение, так и конусные. Приспособлены к российскому климату. Батареи используются в качестве источника постоянного тока для пуска двигателей на мотоциклах, мотороллерах, мопедах, скутерах. Электроды: пастированная решетчатая пластина из свинцово-сурьмянистого сплава. Сепарация: полиэтиленовый конверт. Корпус и крышка: из ударопрочного сополимера пропилена. На корпусе батареи обозначены максимальный и минимальный уровни электролита. Полюсные вывода: как под болт, так и конусные. Область температур: от -40 оC до +60 оС. ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" приступил к производству мотоциклетных аккумуляторных батарей торговой марки "Лидер" с повышенными электрическими характеристиками: 6МТС-9 (>45А) и 6МТС-10 (>50А). Аккумуляторы 6МТС- 9 «Лидер», 6МТС-10 «Лидер» предназначены для различных моделей мотоциклов, а также находят свое применение на снегоходах, водных мотоциклах, где необходимы высокие стартерные характеристики. «Лидер» - это оригинальное сочетание проверенной временем конструкции аккумулятора с новой технологией. Такое продуманное решение позволило создать высокоэффективную необслуживаемую батарею с электрическими характеристиками, необходимыми для работы Вашего автомобиля в любых климатических условиях. Материалы высокой чистоты, из которых изготовлены пластины, препятствуют «выкипанию» электролита и замедляют саморазряд. Специальные добавки в активную массу сделали ее устойчивой к вибрации и ударным нагрузкам, обеспечив продолжительный срок службы. Качество аккумуляторов «Лидер» обеспечивается высокой квалификацией работников ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», который традиционно выпускает надежную продукцию.

Аккумуляторная батарея для мототехники 3MT-8

|  | Габаритные размеры, мм | Масса сухая, кг | Масса залитая, кг | Количество электролита, л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость, Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | 77 | 141 | 1,2 | 1,6 | 0,3 | 6 | 8 | 45(DIN) |

Аккумуляторная батарея для мототехники 3MTC-18

|  | Габаритные размеры, мм | Масса сухая, кг | Масса залитая, кг | Количество электролита, л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость, Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 77 | 135 | 2,3 | 3,1 | 0,6 | 6 | 18 | 90(DIN) |

Аккумуляторная батарея для мототехники 6MTC-9 ЛИДЕР

|  | Габаритные размеры, мм | Масса сухая, кг | Масса залитая, кг | Количество электролита, л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость, Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 77 | 135 | 2,3 | 3,1 | 0,6 | 12 | 9 | 45(DIN) |

Аккумуляторная батарея для мототехники 6MTC-10 ЛИДЕР

|  | Габаритные размеры, мм | Масса сухая, кг | Масса залитая, кг | Количество электролита, л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость, Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 77 | 135 | 2,6 | 3,4 | 0,6 | 12 | 10 | 50(DIN) |

Батареи используется в качестве источника постоянного тока для пуска двигателей на мотоциклах, мотороллерах, мопедах, скутерах. Электроды: пастированная решетчатая пластина из свинцово-сурьмянистого сплава. Сепарация: полиэтиленовый конверт. Корпус и крышка: из ударопрочного сополимера пропилена. На корпусе батареи обозначены максимальный и минимальный уровни электролита. Полюсные вывода: как под болт, так и конусные. Область температур: от -40 оC до +60 оС.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ: Срок хранения - 36 месяцев, гарантия – 12 месяцев.

| Типы батарей | Параметры | Срок гарантии, мес. | Применение | Количество электролита (1,28 г/см3) для заливки 1 батареи, л | Норма загрузки на 1 поддон (1200х800 мм), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, кг | Габариты |  |  |  |  |
| 3МТ-8 | 1,2 | 83-77-141 | 12 | Для пуска двигателя на мотоциклах, мопедах, скутерах, снегоходах, водных мотоциклах, квадроциклах и др. | 0,3 | 600 |
| 3МТС-18 | 2,3 | 140-77-135 | 12 |  | 0,6 | 320 |
| 6МТС-9 «Лидер» (вывод под болт) | 2,3 | 140-77-135 | 12 |  | 0,6 | 320 |
| 6МТС-9 «Лидер» (вывод конус) | 2,3 | 140-77-135 | 12 |  | 0,6 | 320 |
| 6МТС-10 «Лидер» (вывод под болт) | 2,6 | 140-77-135 | 12 |  | 0,6 | 320 |
| 6МТС-10 «Лидер» (вывод конус) | 2,6 | 140-77-135 | 12 |  | 0,6 | 320 |

Для мотоциклетных батарей используется электролит (водный раствор серной кислоты) плотностью – 1,28 г/см3.